ТОО «Уральская торгово-промышленная компания»

Казахстан, г.Уральск, ул.Штыбы 68 , з-д «Пластик»

тел/факс 8 (7112) 53-78-88, 53-11-11

e-mail: utpk05@mail.ru  сайт www.utpk.kz

Менеджмент качества соответствует требованиям ISO 9001:2008

Водопроводные трубы полиэтиленовые ПЭ 100 (ГОСТ -18599-2001)

Индивидуальный подход для каждого клиента!                                                                                                                                          1 марта  2012г

Цены указаны в тенге с НДС

| № | Давление 20 атм. SDR 9 | Давление 16атм SDR 11 | Давление 12,5 атм. SDR 13,6 | Давление 10 атм. SDR 17 | Давление 9,7 атм. SDR 17,6 | Давление 8 атм. SDR 21 | Давление 6,3 атм. SDR 26 | Давление 4 атм. SDR 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр |  | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг | цена | т,мм | вес,кг |
| 25 | 2,8 | 0,2 |  | 2,3 | 0,171 |  | 2 | 0,144 | 115 | 1,8 | 0,138 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3,6 | 0,33 | 150 | 3 | 0,28 | 140 | 2,4 | 0,233 | 135 | 2 | 0,197 | 130 | 1,9 | 0,197 |  | 1,8 | 0,197 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 4,5 | 0,51 | 225 | 3,7 | 0,432 | 190 | 3 | 0,358 | 150 | 2,4 | 0,297 | 140 | 2,3 | 0,286 |  | 2 | 0,249 |  | 1,8 | 0,249 |  |  |  |
| 50 | 5,6 | 0,8 | 351 | 4,6 | 0,669 | 294 | 3,7 | 0,552 | 243 | 3 | 0,456 | 200 | 2,9 | 0,443 | 195 | 2,4 | 0,376 | 165 | 2 | 0,315 |  |  |  |
| 63 | 7,1 | 1,27 | 559 | 5,8 | 1,06 | 466 | 4,7 | 0,885 | 389 | 3,8 | 0,724 | 319 | 3,6 | 0,691 | 304 | 3 | 0,582 | 256 | 2,5 | 0,497 | 219 | 2 | 0,401 |
| 75 | 8,4 | 1,79 | 788 | 6,8 | 1,49 | 656 | 5,6 | 1,25 | 550 | 4,5 | 1,02 | 449 | 4,3 | 0,981 | 432 | 3,6 | 0,831 | 366 | 2,9 | 0,678 | 298 | 2 | 0,48 |
| 90 | 10,1 | 2,59 | 1140 | 8,2 | 2,15 | 946 | 6,7 | 1,8 | 792 | 5,4 | 1,48 | 651 | 5,2 | 1,42 | 625 | 4,3 | 1,19 | 524 | 3,5 | 0,982 | 432 | 2,2 | 0,643 |
| 110 | 12,3 | 3,84 | 1690 | 10 | 3,2 | 1408 | 8,1 | 2,66 | 1170 | 6,6 | 2,19 | 964 | 6,3 | 2,09 | 920 | 5,3 | 1,78 | 783 | 4,2 | 1,44 | 634 | 2,7 | 0,946 |
| 125 | 14 | 4,96 | 2182 | 11,4 | 4,16 | 1830 | 9,2 | 3,42 | 1505 | 7,4 | 2,81 | 1236 | 7,1 | 2,69 | 1184 | 6 | 2,29 | 1008 | 4,8 | 1,87 | 823 | 3,1 | 1,24 |
| 140 | 15,7 | 6,24 | 2746 | 12,7 | 5,19 | 2284 | 10,3 | 4,29 | 1888 | 8,3 | 3,52 | 1549 | 8 | 3,39 | 1492 | 6,7 | 2,89 | 1272 | 5,4 | 2,35 | 1034 | 3,5 | 1,55 |
| 160 | 17,9 | 8,13 | 3577 | 14,6 | 6,79 | 2988 | 11,8 | 5,61 | 2468 | 9,5 | 4,6 | 2024 | 9,1 | 4,41 | 1940 | 7,7 | 3,77 | 1659 | 6,2 | 3,08 | 1355 | 4 | 2,01 |
| 180 | 20,1 | 10,3 | 4532 | 16,4 | 8,59 | 3780 | 13,9 | 7,1 | 3124 | 10,7 | 5,83 | 2565 | 10,2 | 5,57 | 2451 | 8,6 | 4,73 | 2081 | 6,9 | 3,85 | 1694 | 4,4 | 2,5 |
| 200 | 22,4 | 12,7 | 5588 | 18,2 | 10,6 | 4664 | 14,7 | 8,75 | 3850 | 11,9 | 7,18 | 3159 | 11,4 | 6,92 | 3045 | 9,6 | 5,88 | 2587 | 7,7 | 4,77 | 2099 | 4,9 | 3,09 |
| 225 | 25,2 | 16,1 | 7084 | 20,5 | 13,4 | 5896 | 16,6 | 11,1 | 4884 | 13,4 | 9,12 | 4013 | 12,8 | 8,74 | 3846 | 10,8 | 7,45 | 3278 | 8,6 | 5,98 | 2631 | 5,5 | 3,91 |
| 250 | 27,9 | 19,8 | 8712 | 22,7 | 15,5 | 6820 | 18,4 | 13,7 | 6028 | 14,8 | 11,2 | 4928 | 14,2 | 10,8 | 4752 | 11,9 | 9,1 | 4004 | 9,6 | 7,43 | 3269 | 6,2 | 4,89 |
| 280 | 31,3 | 24,9 | 10956 | 25,4 | 20,7 | 9108 | 20,6 | 17,1 | 7524 | 16,6 | 14 | 6160 | 15,9 | 13,5 | 5940 | 13,4 | 11,5 | 5060 | 10,7 | 9,29 | 4088 | 6,9 | 6,09 |
| 315 | 35,2 | 31,5 | 13860 | 28,6 | 26,2 | 11528 | 23,2 | 21,7 | 9548 | 18,7 | 17,8 | 7832 | 17,9 | 17,1 | 7524 | 15 | 14,5 | 6380 | 12,1 | 11,8 | 5192 | 7,7 | 7,63 |
| 355 | 39,7 | 40 | 17600 | 32,2 | 33,3 | 14652 | 26,1 | 27,5 | 12100 | 21,1 | 22,6 | 9944 | 20,1 | 21,6 | 9504 | 16,9 | 18,4 | 8096 | 13,6 | 14,9 | 6556 | 8,7 | 9,74 |
| 400 | 44,7 | 50,7 | 22308 | 36,3 | 42,3 | 18612 | 29,4 | 34,9 | 15356 | 23,7 | 28,6 | 12584 | 22,7 | 27,5 | 12100 | 19,1 | 23,4 | 10296 | 15,3 | 18,9 | 8316 | 9,8 | 12,3 |
| 450 | 50,3 | 64,2 | 28248 | 40,9 | 53,6 | 23584 | 33,1 | 44,2 | 19448 | 26,7 | 36,3 | 15972 | 25,5 | 34,8 | 15312 | 21,5 | 29,6 | 13024 | 17,2 | 23,9 | 10516 | 11 | 15,6 |
| 500 | 55,8 | 79,2 | 34848 | 45,4 | 66,1 | 29084 | 36,8 | 54,7 | 24068 | 29,7 | 44,8 | 19712 | 28,3 | 42,9 | 18876 | 23,9 | 36,5 | 16060 | 19,1 | 29,5 | 12980 | 12,3 | 19,3 |
| 560 |  |  |  | 50,8 | 82,8 | 36432 | 41,2 | 68,5 | 30140 | 33,2 | 56,1 | 24684 | 31,7 | 53,7 | 23628 | 26,7 | 45,8 | 20152 | 21,4 | 37,1 | 16324 | 13,7 | 24,1 |
| 630 |  |  |  | 57,2 | 104,8 | 46112 | 46,3 | 86,6 | 38104 | 37,4 | 71,2 | 31328 | 35,7 | 68,1 | 29964 | 30 | 57,8 | 25432 | 24,1 | 47 | 20680 | 15,4 | 30,5 |

Примечание: Трубы изготавливаются отрезками длиной 12 метров, по  требованию заказчика, возможно производство труб различной длинны.

Для труб диаметром до 90мм включительно возможна поставка в бухтах.